Liberación de Calcio de un sellador endodóntico experimental a base de trióxido mineral comparativamente con  el MTA Angelus

Alejandro Leonhardt*  Nicolas Ruben Paduli

Santa Fe (Capital)

Objetivo:

Evaluar en un medio acuoso, la liberación de Calcio de un sellador endodóntico experimental, a base de polvo del  MTA Angelus mezclado con una resina polivinílica comparativamente con  el MTA Angelus.

Materiales y Método

5 discos del sellador endodóntico experimental, elaborados con polvo del MTA Angelus (Angelus, Brasil), lote 1595,  con una resina polivinílica de base acuosa compuesta con alcoholes polivinílicos de distintas densidades (ERKOL S.A. España) como vehículo, mezclados por un mismo operador, en vidrios esterilizados, a 20 grado de temperatura, en 50% humedad, fueron fabricados utilizando secciones esterilizadas  de un caño de PVC de 12 mm de diámetro interno y 4 mm de espesor  constituyendo el grupo A.

Otros 5 discos de MTA Ángelus (Angelus, Brasil), lote 1595, fueron mezclados  según indicación del fabricante, en una relación de 3:1 con agua destilada estéril, en las mismas condiciones ambientales y por el mismo operador, conformando el grupo B.

Todas las muestras fueron manejadas asépticamente y suspendidas individualmente en recipientes estériles conteniendo 35 cm cúbicos de agua destilada desionizada (Lafaro SA, Argentina) lote 6572, e incubadas a 37 grados centígrados durante 24 hs. Como control negativo se utilizó dos anillos vacíos sumergidos en agua destilada estéril.

Pasado ese lapso de tiempo el remanente líquido fue estudiado por espectometría de absorción atómica y generación de hidruros para determinar la concentración de Ca.

Resultados

|  |  |  |  | Material Ensayado |  |  |  | Liberación de calcio al medio Gramos/litro |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grupo A |  |  |  | Sellador experimental, espécimen 1 |  |  |  | 0,77 g/l |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Sellador experimental, espécimen 2 |  |  |  | 0,68 g/l |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Sellador experimental, espécimen 3 |  |  |  | 0,66 g/l |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Sellador experimental, espécimen 4 |  |  |  | 0,74 g/l |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Sellador experimental, espécimen 5 |  |  |  | 0,70 g/l |  |  |  |  |
| Grupo B |  |  |  | MTA Ángelus, espécimen 1 |  |  |  | 0,58 g/l |  |  |  |  |
|  |  |  |  | MTA Angelus, espécimen 2 |  |  |  | 0,56 g/l |  |  |  |  |
|  |  |  |  | MTA Angelus, espécimen 3 |  |  |  | 0,60 g/l |  |  |  |  |
|  |  |  |  | MTA Angelus, espécimen 4 |  |  |  | 0,60 g/l |  |  |  |  |
|  |  |  |  | MTA Angelus, espécimen 5 |  |  |  | 0,62 g/l |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Estadística |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Experimental; Angelus. 0,77; 0,58. 0,68; 0,56. 0,66; 0,6. 0,74; 0,6. 0,7; 0,62. 0,71; 0,592. 0,04472136; 0,02280351. Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales. Experimental; Angelus. Media; 0,71; 0,592. Varianza; 0,002; 0,00052. Observaciones; 5; 5. Varianza agrupada; 0,00126. Diferencia hipotética de las medias; 0. Grados de libertad; 8. Estadístico t; 5,25613776. P(T<=t) una cola; 0,00038405. Valor crítico de t (una cola); 1,85954832. P(T<=t) dos colas; 0,00076809. Valor crítico de t (dos colas); 2,30600563. |  |  |

La evaluación de los resultados obtenidos con prueba de t mostró la diferencia estadísticamente significativa entre ambos materiales (p<0.01)

Conclusión

A la luz de los resultados el sellador endodóntico experimental a base trióxido mineral agregado presentó mayor liberación de iones de calcio que MTA Ángelus.

Bibliografía

Torabinejad M, Watson TF, Pitt Ford TR. (1993) Sealing ability of a mineral trioxide aggregate when used as a root end filling material. J Endod 19: 591-5..

Torabinejad, M.; Pitt-Ford, T. R.; Mc Kendry, D. J., Abedi H. R.; Miller, D. A.; Kariyawasam, S. P. (1997). Histologic assessment of mineral trioxide aggregate as a root end  filling in monkeys. J Endod. 23: 225-228.

Kariyawasam, S. P.(1996). Using mineral trioxide aggregate as a pulp-capping material. J Am Dent Assoc. 127: 1491-1494.

Abedi H. R.; Ingle, J. I. (1995). Mineral trioxide aggregate:  A review of a new cement. J Calif Dent Assoc. 23(1): 36-39.

Lee, S.J.; Mosef, M.; Torabinejad, M. (1993). Sealing ability of a mineral trioxide aggregate for repair of lateral root perforations. J. Endod. 19: 541-544.

Torabinejad M, Watson TF, Pitt Ford TR.(1993) Sealing ability of a mineral trioxide aggregate when used as a root end filling material. J Endod ; 19: 591-5.

Holland R, Souza V, Nery MJ, Filho JAO, Bernabé PFE, Dazan E. (1999) Reaction of rat connective tissue to implanted dentin tubes filled with mineral trioxide aggregate or calcium hydroxide. J Endod 25:161- 6

Torabinejad M, Hong CU, Lee SJ, Monsef M, Pitt Ford TR.(1995). Investigation of mineral trioxide aggregate for root end filling in dogs. J Endod;21:603-8.

Fridland M, Rosado R. (2003). Mineral trioxide aggregate (MTA) solubility and porosity with different water-to-powder ratios. J Endod;29:814-7.

Holland R, Souza V, Nery MJ, Otoboni Filho JA, Bernabé PFE, Dezan E. (1999) Reaction of rat connective tissue to implanted dentin tubes filled with mineral trioxide aggregate or calcium hydroxide. J Endod; 25: 161-66.

Sarkar, N K.; Caicedo, R; Ritwik, P; Moiseyeva, R; Kawashima, I. (2005) Physicochemical Basis of the Biologic Properties of Mineral Trioxide Aggregate.  J Endod 31: 97-100

Sabesinsky Felperin M. (1973) Proyecto de hormigones de cemento Portland con agregados normales, 1st edn. Buenos Aires, Argentina: Ed. Nigar,: 66-69.