Modificaciones de un sellador endodóntico experimental de trióxido mineral agregado en un medio oral simulado

Alejandro Leonhard / Nicolás Paduli

(Santa Fe – Argentina)

En el presente estudio se  analizaron cambios estructurales y químicos en la masa del sellador endodóntico experimental a base de trióxido mineral agregado en contacto  con  un medio tisular simulado.

Material y Método

6 discos de 20 mm. de diámetro interno con 5 mm. de espesor del  sellador endodóntico experimental a base de trióxido mineral agregado (compuesto por polvo de un cemento portland gris tratado en el CERIDE, composición química cuadro 1) mezclados con una resina polivinílica de base acuosa, elaborada con alcoholes polivinílicos de distintas densidades (ERKOL S.A. España), se fabricaron utilizando como molde, secciones esterilizadas de un tubo de pvc.

Pasadas la 4 horas de la mezcla, una vez constatado su fraguado  4 de los 6 discos fueron sumergidos individualmente en recipientes estériles con 50 ml de liquido tisular sintético estéril, con un pH 7.2 Los 2 discos restantes fueron utilizados como grupo control mantenidos a 100 % de humedad en placas de petri esterilizadas.

Posteriormente los recipientes y las placas de petri con sus respectivos discos  fueron colocados en una estufa a 37° C durante 60 días.

Pasado este lapso, las muestras fueron removidas de los recipientes y cada disco de cada grupo  fue seccionado en la línea media con un escoplo y martillo, para analizar visualmente  la estructura del material.

A fin de determinar posibles cambios químicos en la masa del material, porciones de las  muestras de cada grupo se examinaron con un Microscopio Electrónico de Barrido marca JEOL, modelo JSM-35C, equipado con sistema dispersivo en energía, marca EDAX, que permite realizar análisis químico elemental por rayos X.

Resultados

Macroscópicamente, en las muestras sumergidas en solución tisular sintética,  se encontraron depósitos de cristales color blanquecino, adheridas firmemente a la superficie del material, resistente a la remoción, en todos los especimenes. En la masa interna  del material expuesta por la fractura, se evidenciaron dentro de los poros, depósitos también blanquecinos con similares características a las encontradas en la superficie.

En los grupos controles no se evidenció precipitaciones adheridas a la masa del material.

Al análisis por Edax, de los depósitos cristalinos en el grupo experimental  y de la superficie del material del grupo control, evidenciaron los siguientes resultados.

| Muestra | Si (silicio) | P (fósforo) | Ca (calcio) | Bi (bismuto) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Disco 1 |  | 32 | 68 |  |
| Disco 2 |  | 38 | 62 |  |
| Disco 3 |  | 35 | 65 |  |
| Disco 4 |  | 29 | 71 |  |
| Control 1 | 20 |  | 54 | 26 |
| Control 2 | 23 |  | 56 | 21 |

Conclusión

A la luz de los resultados obtenidos, podemos afirmar que el sellador endodóntico experimental a base de trióxido mineral agregado, materializó cambios en su superficie interna y externa con precipitaciones de fosfato de calcio, demostrando un intercambio osmótico con la solución tisular sintética.

# Bibliografía

Kohen Sergio, Zmener Osvaldo. (2001). MTA: sus posibilidades de uso en Endodoncia y Odontología Integral. Rev Asoc. Odont. Argent.. Vol. 89. Nº 4, 422-423.

Lee, S.J.; Mosef, M.; Torabinejad, M. (1993). Sealing ability of a mineral trioxide aggregate for repair of lateral root perforations. J. Endod. 19: 541-544.

Pitt-Ford, T. R.; Torabinejad, M.; Mc Kendry, D. J.; Hong, C. U.; Kariyawasam, S. P. (1995). Use of mineral trioxide aggregate for repair of furcal perforations. Oral Surg Oral Med Oral Pathol. 79: 756-763.

Torabinejad, M.; Pitt-Ford, T. R.; Mc Kendry, D. J., Abedi H. R.; Miller, D. A.; Kariyawasam, S. P. (1997). Histologic assessment of mineral trioxide aggregate as a root end  filling in monkeys. J Endod. 23: 225-228.

Kariyawasam, S. P.(1996). Using mineral trioxide aggregate as a pulp-capping material. J Am Dent Assoc. 127: 1491-1494.

Abedi H. R.; Ingle, J. I. (1995). Mineral trioxide aggregate:  A review of a new cement. J Calif Dent Assoc. 23(1): 36-39.

Torabinejad M, Watson TF, Pitt Ford TR.(1993) Sealing ability of a mineral trioxide aggregate when used as a root end filling material. J Endod ; 19: 591-5.

Torabinejad M.et al. (1995) Antibacterial effects of some root end fillings materials. J. Endod 21:403-6.

Torabinejad M, Hong C. U., McDonald F. and Pitt Ford T. R.(1995). Physical and chemical properties of a new root-end filling material. J Endod ; 21:349-53.

Holland R, Souza V, Nery MJ, Filho JAO, Bernabé PFE, Dazan E. (1999) Reaction of rat connective tissue to implanted dentin tubes filled with mineral trioxide aggregate or calcium hydroxide. J Endod 25:161- 6

Sarkar, N K.; Caicedo, R; Ritwik, P; Moiseyeva, R; Kawashima, I. (2005) Physicochemical Basis of the Biologic Properties of Mineral Trioxide Aggregate.  J Endod 31: 97-100

Bernabé, P.F.E.; Holland, R. (2003).  MTA e Cimento Portland: Consideracoes sobre as propriedades físicas, químicas e biológicas. In: Cardoso, R.J.A. & Machado, M.E.L. Odontología Arte e Conhecimento. Vol. 1 Capítulo 11: pags. 225-264. Ed. Artes- Médicas LTDA. San Paulo.

Fridland M, Rosado R. (2003) Mineral trioxide aggregate (MTA) solubility and porosity with different water-to-powder ratios. J Endod 29:814-7.