Estudio del pH y presencia metales pesados de un trióxido mineral

Susana Álvarez Serrano, María Mercedes Vidueira, Andrea Kaplan.

Objetivo

El propósito del presente trabajo fue comparar in vitro la capacidad de alcalinización por inmersión en agua destilada de dos trióxidos minerales y analizar su polvo para determinar la presencia de metales pesados como arsénico y cromo en su composición.

Materiales y métodos

Se prepararon los materiales (CPM y ProRoot-MTA) según las indicaciones del fabricante en una proporción de 2,5 a 1:0,12 gr de polvo y 0,05 gr de solución fisiológica que provee el avío usando una balanza digital (OHAUS, Analitical Standard, Alemania). Se obtuvo un material con consistencia de masilla que fue colocado en frascos de vidrio con 5 ml de agua destilada. Se prepararon tres muestras para cada grupo. Se registró el pH del agua con un pHmetro usando un electrodo de vidrio de temperatura compensada (Altronix TPX I), se sumergió el material y se volvió a realizar la medición inmediatamente post inmersión del material, a la hora, a las tres horas y a los 7 días .Las muestras se mantuvieron en una estufa a 37ºC.

El análisis químico del polvo de CPM y ProRoot-MTA fue realizado por el departamento de Ingeniería Química del Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Para ello, las muestras fueron preparadas previamente con un protocolo de solubilización con ácido nítrico (8 ml.) y ácido fluorhídrico (2 ml.). Se determinó la presencia de arsénico en CPM y ProRoot-MTA por espectrometría de absorción atómica con generación de hidruros, y de cromo por espectrometría de absorción atómica con horno de grafito.

Resultados

Los resultados obtenidos pueden verse en las Tablas 1, 2. El cambio de pH en función del tiempo de CPM y ProRoot-MTA, se observan en la tabla 1. El pH inicial de CPM fue 10,14 estabilizándose en un valor de 10,94 mientras que ProRoot-MTA partió de un valor de 8,98 y luego en 11,87.

Tabla 1. Valores de pH registrados con los diferentes materiales

|  | CPM |  | MTA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Media | DS | Media | DS |
| pH agua destilada | 5,90 | 0,00 | 5,04 | 0,18 |
| Inmediato | 10,14 | 0,15 | 8,98 | 0,15 |
| 1 hora | 10,80 | 0,42 | 11,82 | 0,05 |
| 3 horas | 11,26 | 0,11 | 11,85 | 0,02 |
| 7 días | 10,94 | 0,78 | 11,87 | 0,01 |

El análisis estadístico con ANOVA mostró el efecto significativo de los factores tiempo, material y su interacción (p< 0,01).

La Tabla 2 muestra los resultados obtenidos de la determinación de los contenidos de Arsénico (As) y Cromo (Cr) en ambos materiales.

Tabla 2

Valores obtenidos en la determinación de arsénico (As) y cromo (Cr) para cada material.

| Muestra /Elemento | As (mg/kg) | Cr (mg/kg) |
| --- | --- | --- |
| CPM | 2,1 | 3,2 |
| ProRoot-MTA | 2,0 | 3,5 |

Conclusión

El incremento de pH de CPM y de ProRoot-MTA fue diferente en cuanto a tiempo y valores de pH. En nuestra experiencia los valores iniciales de pH de CPM fueron menores que a las tres horas, cuando el material ya había fraguado. En cuanto a ProRoot–MTA, su comportamiento fue similar a lo sugerido por el fabricante. Se encontró arsénico y cromo en ambos especimenes pero en una cantidad similar.

Bibliografía

Kohen Sergio, Zmener Osvaldo: MTA: Sus posibilidades de uso en Endodoncia y Odontología Integral. Revista de la Asociación Odontológica vol. 89 nº 4 julio –agosto 2001.

Mahmoud Torabinejad, Noah Chivian: Clinical applications of Mineral Trioxide Aggregate. J Endodon; 25(3) 197-205,1999.

Cummings GR, Torabinejad M: Mineral Trioxide Aggregate (MTA) as an isolate barrier for internal bleaching (abstract·53) J Endodon 21:228,1995.

Torabinejad M, Hong C, Watson T, Pitt Ford B: Sealing ability of a Mineral Trioxide Aggregate when used as root end filling material: J Endodon; 19 (10):591-595.1993.

Camilieri J, Montesin F, Di Silvio L, Pitt Ford T: The chemical constitution and biocompatibility of accelerated Portland cement for endodontic use; Int Endodon J 38:834-842,2005

The constitution of mineral trioxide aggregate:Camillieri J, Montesin F,Brady K, Sweeney R, Curtis R, Pitt Ford T, Dental Materials 21 :297-303, 2005.

Holland R, de Souza V, Nery M, Otoboni F, Bernabé, Dezan E: Reaction of Rat Connective Tissue to implanted dentin tubes filled with Mineral Trioxide Aggregate or Calcium Hydroxide.JEndodon.25(3)161-165, 1999.

Torabinejad M, Hong C, Pitt Ford B: Cytotoxicity of four filling materials: J Endodon; 21 (10):489-492, 1995.

Saidon J, He J, Zhu Q, Safavi K, Spangberg L: Cell and tissue reactions to mineral trioxide aggregate and Portland cement. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod; 95 (4):483-489.2003

Sousa C, Loyola A, Versiani M, Biffi J, Oliveira R, Pascon E: A comparative Histological evaluation of the biocompatibility of the materials used in apical surgery: Int. Endodon J.37:738-748,2004.

Torabinejad M, Hong C, Lee S, Monsef M, Pitt Ford B: Investigation of Mineral Trioxide Aggregate for root end filling in dogs, J Endodon 21 (12) 603-607,1995

Menezes R, Bramante C, Letra A, Gomes Carvalho V, Brandao García R: Histologic evaluationof pulpotomies in dogs using two types of mineral trioxide aggregate and regular and white Portland cement as wound dressings, Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 98(3) 376-379, 2004.

Torabinejad M, Pitt Ford B McKendry D, Abedi H, Miller D, Kariyawasam S: Histologic assessment of Mineral Trioxide Aggregate as root end filling in monkeys

www.cpmodontología.com/cpm.htm

Torabinejad M, Hong C, McDonald B, Pitt Ford T. Physical and chemical properties of a new root end filling material J Endodon ;21:349-353,1995.

Torabinejad M, Hong c, Pitt Ford T, Kettering JD: Antibacterial effects of some root end filling materials.JEndodon.21:403-406, 1995.

Sipert C.R. Et al. In vitro antimicrobial activity of fill canal, Sealapex, Mineral Trioxide Aggregate, Portland cement and Endorez. Int Endod J; 38: 539-43, 2005.

Estrela C, Brammann L, Estrella CR, Silva R, Pécora J: Antimicrobial and chemical study of  MTA, Portland cement, calcium hidroxile paste, Sealapex and Dycal: Braz Dent J;11(1):3-9,2000.

Binnie WH, Mitchel DF: Induced calcification in the subdermal tissues of the rat .J Dent Res 52:1087-1091, 1973.

Estrela C, Sydney G, Bammann L, Felippejúnior O: Mechanism of action of calcium and hydroxyl ions of calcium hydroxide on tissue and bacteria, Braz Dent J, 6(2):85-90, 1995.

Requisitos de los cementos dentales. Norma IRAM 27080: 1997.

Leonhardt A, Paduli N, Kurgasnsky I: Determinación del contenido de arsénico del ProRoot-MTA y de muestras de un material experimental a base de cemento Pórtland. IV Encuentro de Investigación en Endodoncia. Boletín Informativo nº 21. Sociedad Argentina de Endodoncia, diciembre 2003.

Duarte M, Cardoso A, Yamasshita J, Kuga M, Fraga S: Arsenic release provided by MTA and Portland cement. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 99:648-650, 2005.